## AA-300型原子吸收光谱仪(美国PE公司)

原子吸收光谱仪具备能产生被测元素特征光谱的光源，能将样品中的被测元素转变成基态原子蒸气的原子化器；能分辨出被测元素所需的特征谱线的光学系统；以及能将光信号转变成电信号，并以多种方式输出这一信息的检测系统。

一．外形及光路图

Aanalyst-300采用双光路光学系统，由计算机控制，运行AAWinLab软件，灯位自动准直,波长、狭缝自动选择,气体流量自动控制。

Analyst300专家型全自动原子吸收分光光度计仪器的外观及光路系统见图1和2，包括原子吸收仪（包括火焰和石墨炉原子化器），计算机和打印机。操作界面见图3。

图1 AA-300型外观〔火焰装置〕

图1-14 AA-300型光路系统图

图2 AA软件操作界面

图3 AA软件操作界面

二．仪器及附件特点

（1）波长、狭缝宽度、点火、元素灯选择等均由计算机控制，运行PE的AA Winlab 软件，氘灯扣背景, 使用高强度氘弧灯连续光源作为背景校正，有效消除2A以上的背景吸收信号。内置质量控制(QC)功能，自动监控分析结果，鉴别分析数据质量。

（2）主要技术指标：

火焰法：分辨率：0.1nm；RSD≤0.3%
石墨炉法：分辨率：0.1nm；RSD≤2%

单色器：Littrow型，焦距274mm。双闪耀波长(236及597nm)光栅，每豪米刻线1800条，光谱范围为185-860nm，线性色散倒数约为1.6nm／mm。

设置紫外透射窗和多碱金属阴极的高性能R928光电倍增管检测器具有宽响应范围。

（3）主要功能及特色：火焰及石墨炉系统(含AS-72自动进样器)，主要用于无机物及有机物质中微量金属元素及痕量金属元素的测定。采用TTC(实际温度控制)，升温速率达每秒2000度。石墨炉长时间测定稳定性好，保证测定结果重现性。石墨炉自动进样器，自动配制标准系列、加入基体改进剂和浓缩及稀释，自动进行质量控制等。

仪器光路全密封；金属钛燃烧头热效应佳，耐腐蚀性，火焰稳定；高强度、耐高温、耐腐蚀、没有记忆效应；排水通畅的工程塑料与碳纤维铸造成的燃烧器雾化室。

三．应用范围：

广泛应用于环境、冶金、地质、生命科学、农林、石化、矿物、材料等领域。主要用于测定水溶液中金属离子及部分非金属离子含量，应用较广。（只要固体能转变成水溶液都可以做）适用样品中微量及痕量组份分析。